## Slide 4
高钾相关系数

## Slide 5
铅钡相关系数
表面1 | 1 | 1
二氧化硅(SiO2) | -0.697 | 0.697
氧化铅(PbO) | 0.624 | 0.624
五氧化二磷(P2O5) | 0.532 | 0.532
氧化钙(CaO) | 0.468 | 0.468
氧化钠(Na2O) | -0.351 | 0.351
氧化锶(SrO) | 0.257 | 0.257
氧化铜(CuO) | 0.228 | 0.228
氧化铝(Al2O3) | -0.213 | 0.213
二氧化硫(SO2) | 0.155 | 0.155
氧化钾(K2O) | -0.128 | 0.128
氧化铁(Fe2O3) | 0.092 | 0.092
氧化镁(MgO) | 0.072 | 0.072
氧化锡(SnO2) | 0.025 | 0.025
氧化钡(BaO) | -0.006 | 0.006

## Slide 6
高钾相关系数
Chart: 
二氧化硅 | 0.818
氧化铝 | -0.795
氧化钾 | -0.706
氧化镁 | -0.602
五氧化二磷 | -0.602
氧化钙 | -0.545
氧化铁 | -0.545
氧化铅 | -0.543
氧化锶 | -0.487
氧化钡 | -0.374
氧化钠 | -0.315
二氧化硫 | -0.315

## Slide 7
铅钡相关系数
Chart: 
二氧化硅 | -0.697
氧化铅 | 0.624
五氧化二磷 | 0.532
氧化钙 | 0.468
氧化钠 | -0.351
氧化锶 | 0.257
氧化铜 | 0.228
氧化铝 | -0.213
二氧化硫 | 0.155
氧化钾 | -0.128
氧化铁 | 0.092
氧化镁 | 0.072

## Slide 13
高钾

## Slide 14
铅钡

## Slide 15
高钾原先+预测

## Slide 16
高钾原先

## Slide 17
铅钡原先+预测

## Slide 18
铅钡原先

## Slide 19
Chart: SiO2
| 71.027558651777483 | 87.05 | 62.408980582524279 | 68.582136164896923 | 63.806859392809038 | 68.388596845936092 | 60.51193848644273 | 92.908726178535616 | 95.239049814573534 | 96.954213004708947 | 94.697197951190105 | 60.128388017118411 | 63.101010101010097 | 66.23310639162689 | 81.706940874035993 | 77.831912302070663 | 92.35 | 93.836656208885728
氧化铁(Fe2O3) | 1.7826 | 0 | 2.1845 | 2.1445 | 2.7147 | 2.4161 | 6.1109 | 0.17051 | 0.32074 | 0.26049 | 0.29125 | 2.9346 | 0.50505 | 0.42679 | 0 | 2.4056 | 0.35 | 0.20241
高钾

## Slide 20
Chart: SiO2
| 71.027558651777483 | 87.05 | 62.408980582524279 | 68.582136164896923 | 63.806859392809038 | 68.388596845936092 | 60.51193848644273 | 92.908726178535616 | 95.239049814573534 | 96.954213004708947 | 94.697197951190105 | 60.128388017118411 | 63.101010101010097 | 66.23310639162689 | 81.706940874035993 | 77.831912302070663 | 92.35 | 93.836656208885728
氧化钙(CaO) | 6.4747 | 2.01 | 5.9365 | 7.412 | 7.6158 | 0 | 5.4735 | 1.0732 | 0.62143 | 0.2104 | 0.72311 | 8.8649 | 8.3131 | 8.4036 | 0 | 4.7808 | 1.66 | 0.95132
高钾

## Slide 21
Chart: PbO
| 36.31995194714186 | 20.176317371268283 | 4.6925895765472312 | 35.213334731103892 | 30.012150668286758 | 42.257663160275989 | 55.740932642487046 | 32.301779935275079 | 52.143004327220275 | 19.825686235223401 | 3.7240965061567719 | 68.983686290404279 | 63.376051261513815 | 35.058703420112309 | 37.416413373860181 | 66.961292288936306 | 70.65680113521185 | 75.540216086434583 | 36.689909762100086 | 68.506392266916123 | 40.53057461845745 | 60.13202640528106 | 33.407730546819515 | 26.579586877278253 | 16.952419600284063 | 19.699071603884327 | 52.300785634118974 | 52.431052093973442 | 13.107308829742289 | 22.447501810282404 | 61.279257465698144 | 62.314419361399239 | 55.976883301226806 | 52.991980259099329 | 53.77634365231421 | 30.146596858638748 | 55.588355048859938 | 19.940113119662858 | 46.441097586135754 | 25.815587957620899 | 23.282442748091604 | 27.359693877551024 | 64.793893129770993 | 22.353767432527341 | 17.653735039207593 | 50.850798920937947 | 31.602341717259318 | 27.489996755704556 | 30.771567436208993
氧化铅(PbO) | 47.4822 | 28.7317 | 33.0314 | 26.617 | 43.3576 | 10.5192 | 17.5959 | 29.4701 | 32.8663 | 29.5832 | 29.9529 | 17.3675 | 12.3248 | 40.0408 | 38.2371 | 16.814 | 20.0284 | 16.1665 | 47.7338 | 22.9186 | 42.6201 | 17.2434 | 50.0254 | 61.7963 | 71.2286 | 47.0814 | 22.3243 | 20.5516 | 63.2129 | 46.2915 | 13.7308 | 16.2599 | 25.6007 | 26.1156 | 15.8415 | 35.7906 | 23.4324 | 48.7967 | 31.5762 | 42.2113 | 55.9869 | 50.4039 | 13.9033 | 55.6436 | 60.3178 | 34.1565 | 44.7203 | 48.7726 | 39.8441
铅钡